1  [发明授权] 一种染色用玻璃纤维浸润剂及其制备方法

专利号：ZL2013105222812

发明人：李耀刚；刘国强；吴桂青；王宏志；张青红

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种染色用玻璃纤维浸润剂及其制备方法，按重量百分比，浸润剂由以下组分组成：固色剂1%-10%，水溶性环氧树脂1%-15%，阳离子表面活性剂0.05%-5%，无机纳米着色粒子0.1%-2%，去离子水41%-97.8%。制备方法：称取水溶性环氧树脂，添加到10倍的去离子水中保持温度20-40℃，机械搅拌，然后称取固色剂，添加到5倍的去离子水中，机械搅拌，然后将水溶性环氧树脂水溶液和固色剂水溶液混合，机械搅拌，再将阳离子表面活性剂加入混合液，机械搅拌，最后加入无机纳米着色粒子，并补足余量去离子水，机械搅拌，即得。本发明涉及的浸润剂原料廉价、易得，配方简单、实用，具有良好的商业应用前景。

附图：

2  [发明授权]  一种生物可降解血管内支架及其制造方法

专利号：ZL2014100755181

发明人：张佩华；王聪儿；杨庆；朱蕾；郯志清；吕志前；姜晓彤；王巧依

专利权人：东华大学

摘要：本发明提供了一种生物可降解血管内支架及其制造方法。所述的生物可降解血管内支架，其特征在于，包括由生物可降解纤维编织线构成的环形网状结构，所述的环形网状结构由多行波浪形结构组成，每行波浪形结构由多个V形结构单元组成，相邻两行波浪形结构对称设置，每个V形结构单元的中间的端点与其相邻行中与之对称的V形结构单元的中间的端点每间隔二个非结合点后连接一次构成结合点。本发明的生物可降解血管内支架，轴向缩短率小，环形网状结构赋予支架较大的径向变形，且在两相邻行的V形结构单元中分别每间隔二个非结合点后连接一次，有利于支架在较大径向直径变化时长度变化不大，有利于血管内支架借助于输送装置的植入。

附图：

3  [发明授权] 一种CuInSe2/导电聚合物杂化纳米晶的制备方法

专利号：ZL2013101066942

发明人：胡俊青；宋国胜；周颖；蒋扉然；安磊；李博；李春

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种CuInSe2/导电聚合物杂化纳米晶的制备方法，包括：将高沸点有机溶剂和导电聚合物混合，升温至120～140℃，之后除水除氧；然后分别加入铜源、铟源和硒源并在氮气保护下升温至220～230℃，反应1～3h；最后自然冷却至室温，离心收集产物，得到CuInSe2/导电聚合物杂化纳米晶。本发明操作简单，一步获得CuInSe2/导电聚合物超结构杂化纳米晶，避免后续配体交换步骤，产物可直接制成“纳米晶墨水”，用于组装太阳能电池，容易规模化。

附图：

4  [发明授权] 一种两步阳极氧化法制备有序大孔阳极氧化铝薄膜的方法

专利号：ZL2013101479748

发明人：倪似愚；李晓宏；李长艳；于晓伟

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种两步阳极氧化法制备有序大孔阳极氧化铝薄膜的方法，包括：将高温退火、超声除油和电化学抛光处理的铝置入改性的草酸电解液中进行硬质阳极氧化，得到多孔阳极氧化铝薄膜，用铬酸和磷酸的混合溶液除去第一次阳极氧化形成的不规则多孔氧化铝层，之后进行第二步阳极氧化：将除去氧化铝薄膜后的铝片置入改性的磷酸电解液中以恒压的方式进行温和阳极氧化，其电压与第一步阳极氧化完全相同，最后将阳极氧化后的试样在磷酸溶液中进行扩孔处理，即得。本发明在冰水浴下进行，没有特别低的温度要求，也不需要很高的电压，使用的原料成本低，设备简单，操作方便，容易控制，在现代工业和高新技术方面有着广阔的应用前景。

附图：

5  [发明授权] 一种改善材料场致发射性能的方法

专利号：ZL2013101786820

发明人：吴淑贤；薛绍林

专利权人：东华大学

摘要：本发明提供了一种改善材料场致发射性能的方法，其特征在于，具体步骤为：在激光打标机相应的电脑软件中做出点阵图像，设定激光打标机的功率密度，使用所述的激光打标机对场发射阴极材料表面进行激光处理。本发明用激光扫描式加工方法处理阴极材料表面，在阴极材料表面规则的、纳米尺寸的、大小均等的小孔，增加缺陷点，烧蚀有机物使得场发射电流增大，稳定性增强；场发射开启电压降低；场发射均匀性提高；同时处理后的材料表面形成规则微纳结构，使像素点间隔减小到约1微米，比现有的尺寸缩小近百倍，可将同尺寸显示器的像素点数目提高近百倍进而实现超高分辨显示。

附图：

6  [发明授权] 一种喷气涡流纺沟槽型低落纤空心锭

专利号：ZL2013102535637

发明人：张肖斌；薛文良；程隆棣

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种喷气涡流纺沟槽型低落纤空心锭，包括成纱通道（1）、弧形锥顶（2）、锥顶内壁横向沟槽（3）、锥顶外壁竖向沟槽（4）；空心锭锥顶截面形状呈弧形，锥顶外壁沟槽与空心锭轴线平行，其沟槽分布区域沿空心锭轴线长度为2.0～4.0mm；锥顶内壁沟槽与空心锭轴线垂直，其沟槽分布区域沿轴线长度为2.0～3.0mm。本发明借助空心锭锥顶区域的沟槽增加纺纱过程中自由端纤维与壁面之间的摩擦力，减小被高压气流所抽拔出纱体的纤维比例，从而达到提高纤维利用率的目的；同时能减少成纱细节和弱节，提高成纱强力。

附图：

7  [发明授权] 一种碳纳米管修饰的磷酸锰锂锂离子电池正极材料的制备方法

专利号：ZL2013104517667

发明人：张青红；石福志；王宏志；李耀刚

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种碳纳米管修饰的磷酸锰锂锂离子电池正极材料的制备方法，包括：（1）将锂盐、锰盐和含有磷酸根离子的原料溶解在无水低级醇中，得到含有锂离子、锰离子和磷酸根离子的无水醇溶液；（2）将碳纳米管加入到上述含有锂离子、锰离子和磷酸根离子的无水醇溶液中，经超声和搅拌后得到均匀的混合物；（3）将盛有上述混合物的坩埚放入密闭容器的上部，所述密闭容器的底部预先放有适量氨水，所述混合物和氨水不直接接触，然后将密闭容器加热至100～250℃，并保温1～72小时；最后将得到的粉体洗涤、干燥，即得。本发明制备得到的碳纳米管修饰的磷酸锰锂正极材料具有结晶良好、化学电位高等优点。

附图：

8  [发明授权] 以β-环糊精为模板制备孔径可控的聚苯胺纳米管的方法

专利号：ZL2013104077563

发明人：沈青；顾洲杰；王俊婷

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种以β-环糊精为模板制备孔径可控的聚苯胺纳米管的方法，包括：（1）将苯胺、β-环糊精与柠檬酸混合后加入去离子水，搅拌得到混合溶液；（2）将过硫酸铵溶解到去离子水中，得到浓度为0.4mol/L的过硫酸铵溶液；（3）在0-10℃恒温水浴中，将上述过硫酸铵溶液迅速倒入上述混合溶液中，得反应液，玻璃棒快速搅拌1-2min后停止搅拌，然后静置反应24h；最后将得到的产物洗涤、干燥即得聚苯胺纳米管。本发明的合成条件简单、后处理容易；本发明所制备的聚苯胺纳米管的孔径可调控，成孔有效，在抗静电、防腐蚀涂料，电磁屏蔽材料，太阳能材料等众多领域中有着良好的应用前景。

附图：

9  [发明授权] 一种适于纱线起毛起球磨制稳定的纱筒及其制备与用途

专利号：ZL2013103829591

发明人：于伟东；万爱兰；刘洪玲

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种适于纱线起毛起球磨制稳定的纱筒及其制备与用途，该纱筒为保持卷绕在外层的绕纱的稳定，尤其是在磨纱过程中的稳定、少移动，甚至几乎无移动的磨纱，在其金属筒表面包覆并粘结厚度为0.5～3mm、外表面粗糙的高聚物膜。由于该膜的存在，使被磨绕纱能稳定地压陷在其中且被其粗糙的表面所握持，由此保证在磨纱过程中纱线不翻滚及移动，使纱线的起毛起球结果稳定。该纱筒由纱筒轴、金属筒、高聚物膜、两侧嵌槽、左右纱头钉组成，是纱线起毛起球测量装置的关键部件，可用于纱线起毛起球的磨纱制样及测量。

附图：

10  [发明授权] 一种高亲水阻燃聚酯及其制备方法

专利号：ZL2013104614192

发明人：王朝生；方孝芬；王华平；李建武；陈向玲

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种高亲水阻燃聚酯及其制备方法，所述阻燃聚酯包括对苯二甲酸、多元醇、共聚阻燃剂、端羟基硅氧烷。制备方法：（1）将共聚阻燃剂与多元醇反应，得到反应产物CEPPA-多元醇；（2）将端羟基硅氧烷与乙二醇在催化剂作用下反应得到端羟基硅氧烷-乙二醇溶液；（3）配制浆料，将配制好的浆料加入酯化反应釜进行第一酯化反应；（4）在副产物收集量达到理论值的82～95%时，加入多元醇、间苯二甲酸双羟乙酯-5-磺酸钠（SIPE）和聚乙二醇（PEG），进行第二酯化反应；（5）完成酯化反应后，将步骤（1）和步骤（2）得到的产物加入反应釜，进行缩聚反应，即得。本发明的高亲水阻燃聚酯具有较高的阻燃功能和亲水功能。

附图：

11  [发明授权] 一种喷气涡流纺纱装置中气流喷射孔的配置结构

专利号：ZL2013105566656

发明人：裴泽光；郁崇文；李美玲；孙磊磊；马乾坤

专利权人：东华大学

摘要：本发明提供了一种喷气涡流纺纱装置中气流喷射孔的配置方式，气流喷射孔在涡流管上形成多个并在涡流管内周壁上开口，各气流喷射孔朝向形成于涡流管与引纱锥体之间的环状中空室并向送纱方向下游侧倾斜一定角度，且在涡流管内周壁所构成的圆周上等间隔地排列，各气流喷射孔被设置成与引纱锥体入口段部分的外周壁相切。本发明提供的配置方式使得从气流喷射孔中喷射出的高速空气射流能够直接地作用于倒置贴伏在引纱锥体入口段部分外周壁上的尾端纤维，能够显著提高尾端纤维的回转速度，提高旋转气流的加捻效率，进一步提升纺纱速度和成纱质量，而气流喷射孔的数目可适当减少，节约耗气量。

附图：

12  [发明授权] 一种碳纳米管-碲化镉/硫化镉纳米复合材料及其制备方法

专利号：ZL2014102930109

发明人：朱利民；丁兆强；聂华丽；陶磊

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种碳纳米管-碲化镉/硫化镉纳米复合材料及其制备方法，复合材料为CdTe/CdS核壳量子点以共价键负载到PEI-MWCNTs表面制备得到。制备：将CdTe/CdS核壳结构量子点、交联剂加入双蒸水中，超声3h，然后再加入PEI-MWCNTs，超声反应24h，透析，即得碳纳米管-碲化镉/硫化镉纳米复合材料MWCNTs-CdTe/CdS。本方法制备的MWCNTs-CdTe/CdS纳米复合材料在水相中具有较好的分散性，且具有较高的荧光强度和荧光稳定性，可以作为新型的纳米荧光探针应用于光电、生物传感器和生物医学等领域。

附图：

13  [发明授权] 一种聚氯乙烯/磺化聚醚砜共混膜及其制备方法

专利号：ZL2013103209442

发明人：王军；吴俊；蒋淑红；陈银川

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种聚氯乙烯/磺化聚醚砜共混膜及其制备方法，所述共混膜由质量比1:9-9:1的聚氯乙烯和磺化聚醚砜组成。制备方法：将质量比1:9-9:1的聚氯乙烯和磺化聚醚砜溶于溶剂中，在80-85℃条件下，搅拌溶解，静置，脱泡，得铸膜液；室温，环境湿度为50-55%的条件下，将80-85℃的铸膜液刮制成液态薄膜，然后放入10-25℃的水浴中，待薄膜脱落后，取出，洗涤，浸泡，自然干燥，即得。本发明方法工艺简单，成本低，易于工业化；本发明制备的共混膜通透性好，水通量大，强度高，具有较好的抗污染性能，具有良好的应用前景。

附图：

14  [发明授权] 利用微反应装置及外加磁场制备显色光子晶体微球的方法

专利号：ZL2014100703952

发明人：李耀刚；商胜龙；刘志福；郑美琴；张青红；王宏志

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种利用微反应装置及外加磁场制备显色光子晶体微球的方法，包括：以微流反应器为反应器件，以单体乳液为分散相，以食用油为连续相，利用微注射泵将单体乳液和食用油以不同的速度同时注入到微流反应器中，在表面张力的作用下，单体乳液(Fe3O4/PEGDA)会在食用油中形成一个个的球状液滴，在一定强度的外加磁场作用下，Fe3O4纳米球能够定向排列形成晶体结构，从而显示颜色。通过采用紫外光聚合的方法将这些球状液滴外层固化，外层显色的光子晶体结构得以保存，放置一段时间，所制备的光子晶体微球可完全固化。本发明方法简单易行，对磁场控制光子晶体结构的制备具有重要的价值。

附图：

15  [发明授权] 一种类似人腿的爬楼装置

专利号：ZL2013100279693

发明人：肖薇薇；王生泽

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种类似人腿的爬楼装置，包括承重板（1），前进滑槽（2），滑块（3），固定腿（4），着地脚（5），弯曲腿（6），关节（7），所述的承重板（1）下面一侧安装有一固定腿（4），另一侧有一滑槽（2），滑槽（2）上安装有滑块（3），滑块（3）下安装有一对弯曲腿（6）。本发明结构简单，能够替代人搬运货物前进、上下楼，从而节省人力。

附图：

16  [发明授权] 一种玻璃纤维用添加碳纳米管的浸润剂及其制备

专利号：ZL201210553280X

发明人：李耀刚；吴欣；王宏志；张青红

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种玻璃纤维用添加碳纳米管的浸润剂，按重量百分比该浸润剂由以下组分组成：固色剂3%-10%，环氧树脂3%-10%，阳离子表面活性剂0.5%-5%，偶联剂0.1%-5%，碳纳米管0.1%-1%，去离子水69%-93.3%。制备方法：双酚A型环氧树脂，添加到离子水中，温度保持60~80℃，200~500r/min下搅拌1~2h，然后依次加入双氰胺甲醛树脂、阳离子表面活性剂、硅烷偶联剂、改性的碳纳米管，搅拌，最后加入去离子水，搅拌，即得浸润剂。本发明方法采用的配方简单、实用，适用于工业化生产；制备的浸润剂可以有效提高玻璃纤维的强度；并且可以提高玻璃纤维复合材料的强度。

附图：

17  [发明授权] 一种纺丝组件的自动拆卸装置及方法

专利号：ZL201310311633X

发明人：杨崇倡；冯培；袁越阳；刘思钰；张荣根；周阳

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种纺丝组件的自动拆卸装置，其特征在于：包括用于放置纺丝组件的定位盘，加压装置的底部设有压盘，定位盘的底部设有主动轴，纺丝组件能够随着定位盘沿着主动轴上下移动，定位盘跟随主动轴一起旋转，在定位盘的侧边设有用于纺丝组件沙杯上的海沙振落的振动装置，在定位盘与振动装置之间设有第二机械手，第二机械手通过第二液压伸缩臂做伸缩运动，在第二机械手的上方设有第一机械手，第一机械手与第一液压伸缩臂固定连接，第二电机通过第二齿轮啮合结构驱动液压伸缩臂旋转。本发明涉及的纺丝组件拆卸装置及方法能够全自动完成拆卸过程，并且轻松去除海沙，节省人力物力，减少煅烧时间，提高工作效率。

附图：

18  [发明授权] 一种功能化聚酰胺-胺树状大分子及其纳米复合物用于基因转染的方法

专利号：ZL2013102915763

发明人：史向阳；孔令丹

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种功能化聚酰胺-胺树状大分子及其纳米复合物用于基因转染的方法，包括：功能化聚酰胺-胺树状大分子及其纳米复合物的制备、表面功能化修饰及表征；功能化聚酰胺-胺树状大分子及其纳米复合物/pDNA的制备；功能化聚酰胺-胺树状大分子及其纳米复合物/pDNA的基因转染效率的研究。本发明制备的载体用于基因转染具有易操作，转染条件简单，转染效率高，特异性强等优点，在癌症基因治疗等方面有良好的应用前景。

附图：

19  [发明授权] 一种偏心皮芯型抗菌功能复合聚酯纤维及其制备方法

专利号：ZL2013103936837

发明人：朱美芳；张思灯；孙宾；蒋守朋；殷翔芝

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种偏心皮芯型抗菌功能复合聚酯纤维及其制备方法，所述复合聚酯纤维包括皮层和芯层，为偏心皮芯型结构；其中的皮层由PTT聚酯和纳米抗菌剂组成，芯层为PET聚酯；制备方法包括：（1）制备抗菌母粒；（2）将PTT切片与上述抗菌母粒预分散，得到皮层聚酯；然后将所述皮层聚酯与芯层PET切片分别用双螺杆挤出机组和单螺杆挤出机组熔融输送，分配到偏心皮芯型喷丝板的各个喷丝孔，从喷丝孔中射出，最后冷却凝固即可。本发明的复合聚酯纤维无需后热处理就具备常规复合聚酯纤维的高弹、舒适等特点，此外还具有抗菌功能，由于抗菌剂仅负载在皮层，对成本影响不大，可广泛应用于毯类面料、家纺类面料等领域。

附图：

20  [发明授权] 一种基于废弃角蛋白降解物的水溶性纳米银的制备方法

专利号：ZL2013104422898

发明人：阎克路；张倩洁

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种基于废弃角蛋白降解物制备水溶性纳米银的方法，将废弃角蛋白材料经预处理后与蒸馏水置于反应釜中，经过热降解得到角蛋白溶液。经纯化、浓缩后将制成的角蛋白多肽粉配制成角蛋白多肽水溶液，与银化物溶液混合，在不同温度、pH值条件下制备不同粒径的水溶性纳米银。与现有技术相比，本发明首次提出使用过热水降解废弃角蛋白材料得到的多肽链段作为生物模板制备纳米材料。使用本发明制备的水溶性纳米银颗粒具有良好的分散性和稳定性，且可以通过改变参数控制纳米银颗粒的粒径大小；同时，本发明整套工艺简单易操作，因未引入任何化学试剂及其他有害物质，可以直接应用于生物医药等领域。

附图：

21  [发明授权] 一种微胶囊负载的金属配合物催化剂的制备方法

专利号：ZL2013105482203

发明人：毛志平；宋敏；张琳萍；钟毅；徐红；尹冲；秦新波

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种微胶囊负载的金属配合物催化剂的制备方法，制备方法为：复乳溶剂蒸发法、乳化交联法和液中干燥法。使用本发明负载后的金属配合物催化剂和双氧水催化氧化处理含染料的废水，脱色率高，催化效果明显，并可循环使用。使用本发明的技术方案，有利于催化活性组分的固定，提高了催化剂的稳定性，操作简单，适用于含染料废水的催化氧化处理，催化剂可多次循环使用，降低处理成本。

附图：

22  [发明授权] 一种包覆式集聚纺纱方法及其装置

专利号：ZL2013106111978

发明人：薛文良；钱怡；薛剑；张肖斌；钱竞芳

专利权人：东华大学

摘要：本发明公开了一种包覆式集聚纺纱装置，包括前罗拉、中罗拉、后罗拉、细纱机加捻机构、输出罗拉、环形卷绕装置和长丝退绕装置，前罗拉、中罗拉、后罗拉由前至后依次排列，前罗拉与输出罗拉之间设有环形卷绕装置；环形卷绕装置包括中空固定轴，中空固定轴的两端分别设有长丝卷装机构和卷绕机构，长丝卷装机构由长丝卷装与安装在中空固定轴上的长丝卷装固定机件组成，卷绕机构由安装在中空固定轴上的长丝卷绕机件与张力装置组成，长丝卷绕机件由与其连接的卷绕传动皮带统一带动；长丝退绕装置与细纱机加捻机构的尺寸结构相同，由内到外并排安装在细纱机底部。本发明具有使落棉纤维须条能直接被钢领钢丝圈加捻成纱，提高落棉利用率的特点。

附图：

23  [发明授权] 一种L-半胱氨酸/巯基丙酸修饰的CdTe量子点的制备方法

专利号：ZL2014101244249

发明人：朱利民；丁兆强；聂华丽

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种L-半胱氨酸/巯基丙酸修饰的CdTe量子点的制备方法，包括：选用氯化镉CdCl2·2.5H2O作为镉源，碲氢化钠NaHTe作为碲源，L-半胱氨酸（L-Cys）/巯基丙酸（MPA）作为混合稳定剂，通过加热回流的方法在水相中制备CdTe量子点。本发明制备得到的CdTe量子点粒径均一，且具有良好的分散性和稳定性，通过调整两者之间的比例可以同时调控量子点的生长速率和粒径大小，并且还可以提高荧光量子产率和荧光稳定性；量子点其表面的氨基和羧基使其易于连接生物大分子，具有良好的生物相容性。

附图：

24  [发明授权] 一种聚合物基磷酸钙盐/胶原三维复合骨支架的制备方法

专利号：ZL2014101779855

发明人：何创龙；仇可新；周小军；冯炜；莫秀梅

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种聚合物基磷酸钙盐/胶原三维复合骨支架的制备方法，包括：将钙盐、磷酸盐、胶原混合溶解，得到电解液；将聚合物制备的三维支架固定于电极作为阴极，空白铂电极为阳极，放入电解液中，进行电化学共沉积，得到复合支架，然后进行后处理，洗涤，晾干，即得。本发明制备的复合支架具有三维结构和生物降解性，并且具有与天然骨相似的成分，从结构和成分上仿生天然骨；此外，这种支架复合的方法简单、制备时间短且条件温和。

附图：

25  [发明授权] 一种ZnO/CdS/Cu2ZnSnS4pn结纳米棒阵列的制备方法

专利号：ZL2012105923042

发明人：王春瑞；刘旭；徐靖；张瑶；陈效双；赵旭熠；莫志伟

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种ZnO/CdS/Cu2ZnSnS4 pn结纳米棒阵列的制备方法，包括：（1）将玻璃衬底浸入Zn(CH3COO)2·2H2O的乙醇溶液，得ZnO种子层的基底；（2）将Zn(NO3)2·6H2O的溶液和六次甲基四胺HMTA的溶液，转入放有种子层基底的反应釜中，反应，得ZnO纳米棒阵列；（3）将上述纳米棒阵列浸入到硝酸镉的乙醇溶液，冲洗，再浸入硫化钠的甲醇溶液，得到ZnO/CdS芯/鞘纳米棒阵列；（4）将上述所得物质浸入Cu(CH3COO)2·H2O、ZnCl2、SnCl2·2H2O以及硫脲的无水二甲亚砜溶液，即得。本发明制备工艺简单，常压下采用易于大规模生产的溶液法，重复性好。

附图：

26  [发明授权] 一种碳长丝束格栅状排列的吸波片材及其制备方法

专利号：ZL2011102882953

发明人：于伟东；吴瑜；周胜；徐增波

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种碳长丝束格栅状排列的吸波片材及其制备方法。所述的碳长丝束格栅状排列的吸波片材，包括至少一层吸波片，其特征在于，所述的吸波片包括基材和格栅状排列的碳纤维长丝束。其制备方法，包括：在至少一个高聚物发泡片上平铺碳纤维长丝束，碳纤维长丝束呈格栅状排列，将碳纤维长丝束压入高聚物发泡片中，形成单层结构或经层合形成多层结构，对压入有碳纤维长丝束的外露表面做封固处理。本发明实用且环保，结构调整灵活且多样，吸波性能优良且稳定，可用于防电磁辐射服装的衬材和轻结构建材及装饰材料。

附图：

27  [发明授权] 碳负载铜酞菁燃料电池催化剂CuPc/C及制备和应用

专利号：ZL2012100587670

发明人：乔锦丽；丁蕾；戴先锋

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种碳负载铜酞菁燃料电池催化剂CuPc/C及制备和应用，所述的燃料电池催化剂CuPc/C按质量比包括：0.01∶0.99～0.99∶0.01的碳材料和铜酞菁；其制备方法包括：(1)将质量比为0.01∶0.99～0.99∶0.01的碳材料和铜酞菁溶于溶剂中，研磨至溶剂挥发完全，干燥，得催化剂前驱体；(2)将上述前驱体在惰性气体气氛保护下以5～25℃/min升温至600～1100℃焙烧还原处理2～4h，得到碳负载铜酞菁燃料电池催化剂CuPc/C；其应用于制备燃料电池用膜电极结合体。本发明制备方法简单操作条件和制备过程简单且易操作，价格低廉，适合于工业化生产，具有良好的应用前景。

附图：

28  [发明授权] 一种罗拉间歇添纱的断续复合纺装置及用途

专利号：ZL2012100305458

发明人：于伟东；邓成亮；杜赵群；于昊慧

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种罗拉间歇添纱的断续复合纺装置及用途。该装置由安装在固定架上的驱动皮辊、触发杆、电磁开关、添纱罗拉对和断续发生器构成。所述的固定架安装在环锭纺纱机上。以断续发生器起动和停止电磁开关，电磁开关吸放使触发杆推动或拉回驱动皮辊与前罗拉和添纱罗拉对同步接触或松开产生间歇式地添纱，而形成在连续主体粗纱上添加竹节。该装置结构简单、断续效果显著并可调，可适用于环锭纺纱机上的竹节复合纺纱，所成竹节纱可用于服装和家用纺织品。

附图：

29  [发明授权]  一种含多磁性内核的Fe3O4/SiO2纳米粒的制备方法

专利号：ZL2012100866734

发明人：朱利民；张培培；聂华丽；田利强

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种含多磁性内核的Fe3O4/SiO2纳米粒的制备方法，包括：(1)将Fe3O4、CTAB和TEOS溶解于溶剂中，超声处理后得混合溶液；然后再加入聚乙烯吡咯烷酮粉末，搅拌均匀，得纺丝溶液；(2)采用上述纺丝溶液进行静电纺丝，得到纳米纤维；(3)将上述纳米纤维置于乙醇水溶液中，在20℃-40℃下强力搅拌，即得含多磁性内核的Fe3O4/SiO2纳米粒。本发明的操作简便、反应条件温，所使用的原材料廉价易得，无毒无污染，具有优良的生物相容性；本发明所得到的Fe3O4/SiO2纳米粒，含有多个磁性内核，具有优越的磁学性能，粒径均一，形态较规整，化学稳定性高，同时也具有一般纳米粒子的优点

附图：

30  [发明授权] 一种单线结构柔性可编织的太阳能电池及其制备方法

专利号：ZL2012100939449

发明人：陈志钢；宋琳琳；胡俊青；田启威；胡向华；匡兴羽；何冠杰；张冰洁

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种单线结构柔性可编织的太阳能电池及其制备方法，包括：基底、半导体薄膜、缓冲层、本征ZnO层和导电层，其特征在于，所述的基底为导电柔性线状基底；其制备方法，包括：将清洗过的导电柔性线状基底在前驱体溶液中进行电化学沉积；然后进行烧结，再利用化学浴沉积的方法沉积缓冲层，最后制备本征ZnO层和导电层，即得。本发明的用于组装单线结构柔性可编织太阳能电池，易于封装，具有广泛的应用前景；本发明中以可导电的柔性线状体为基底，采用电化学沉积法制备半导体薄膜，操作简单，成本较低，不会产生有毒气体，对环境友好。

附图：

31  [发明授权] 一种锶铁氧体/锌铁氧体复合材料及其制备方法和应用

专利号：ZL2012101911455

发明人：陈娜；陈志龙；严懿嘉；顾明元

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种锶铁氧体/锌铁氧体复合材料及其制备方法和应用，锶铁氧体与锌铁氧体的摩尔比为1∶1-2∶1。制备方法包括：（1）将可溶性锶盐的水溶液、可溶性铁盐的水溶液和可溶性锌盐的水溶液混合均匀得混合液，再与柠檬酸混合，调节pH值至6.5-7.5，挥发溶剂得湿凝胶；（2）将上述湿凝胶真空干燥后进行自蔓延燃烧，去除柠檬酸得前驱物，然后煅烧前驱物，冷却后即得。锶铁氧体/锌铁氧体复合材料应用于微波吸收材料。本发明工艺简单，前驱物烧结活性高，煅烧温度低，易于工业化生产；制得的锶铁氧体/锌铁氧体复合材料成分均匀，介电性能良好，在微波吸收领域中有广泛的应用前景。

附图：

32  [发明授权] 基于SVM模型的单目红外图像深度估计方法

专利号：ZL2012101506242

发明人：席林；孙韶媛

专利权人：东华大学

摘要：本发明提出一种针对红外图像进行深度估计的方法，利用支持向量回归理论对已对红外图像提取的深度特征构建深度估计模型，从而利用深度模型估计新的红外图像的深度图。首先选取红外图像中的特征向量；接着利用逐步线性回归方法查找与红外深度特征相关的特征向量，对筛选的特征向量再进行独立成分分析，得出互相独立的特征向量，并构建红外深度训练集；然后以具有核函数的非线性支持向量回归理论为基础对训练集计算得出深度估计模型；最后对新引入的红外图像按照训练集中的特征提取方法进行提取后通过模型对其进行深度估计，从而得出该红外图像的深度图。实验结果证明，该方法能够有效估计红外图像的深度图。

附图：

33  [发明授权] 核/壳结构的硅藻土/二氧化钛复合光催化剂的制备方法

专利号：ZL2012102670850

发明人：张青红；石福志；罗蜜；王宏志；李耀刚

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种核/壳结构的硅藻土/二氧化钛复合光催化剂的制备方法，包括：（1）将钛的前驱体溶解在无水低级醇中制成含钛的无水醇溶液；（2）将硅藻土粉体加入步骤（1）得到的含钛的无水醇溶液中，经超声和搅拌，得到均匀的混合物；（3）将上述均匀的混合物置于密闭容器中，所述密闭容器中预先放有适量水，所述的水与均匀的混合物不直接接触；将密闭容器加热至70～200℃，并保温1～120小时；待保温结束并冷却到室温后，取出得到的粉体，经洗涤与干燥，即得。本发明的制备方法简单，可规模化生产；本发明的复合光催化剂具有核壳结构、高吸附性能和光催化效率，且在污水介质中使用后可用沉降或常压过滤等低能耗的方法快速回收。

附图：

34  [发明授权] 一种金属丝包芯纱格栅间隔的增强隔热复合膜及其用途

专利号：ZL2012102931367

发明人：于伟东；郝立才；杜赵群；陈金静

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种金属丝包芯纱格栅间隔的增强隔热复合膜及其用途，该隔热复合膜为3～20层的镀金属高聚物复合膜，其间有平行排列或正交编织的金属丝包芯纱格栅间隔层合构成的增强隔热复合膜。其特征在于增强隔热复合膜的一面可承受-250～250℃的高或低温作用，一面保持5～40℃常态温度的多层复合隔热、保暖结构材料，其自然厚度为4～20mm，实际压紧厚度为1～6mm；平方米质量在40～600g/m2，为完全密闭、粘合或缝制的隔热、保暖、柔软的增强隔热复合膜。可单独或与其他材料复合用于消防、军事、探险、工业等高、低温场合的人体防护和环境隔热。

附图：

35  [发明授权] 一种在细纱过程中实现两种纤维混合的加工方法及其装置

专利号：ZL2012104247790

发明人：薛文良；马洁；魏孟媛；薛剑

专利权人：东华大学

摘要：本发明涉及一种在细纱过程中实现两种纤维混合的加工方法及其装置，由前罗拉、中罗拉、后罗拉、输出罗拉、五口并列喇叭口、五口环形喇叭口、喷嘴组成，在前罗拉前方增加了一对输出罗拉，以创造出一个两须条单独加捻的空间；在前罗拉后增添了两个五口并列喇叭口，用于均匀分开纤维束；在两个五口并列喇叭口后增加了一个五口环形喇叭口，将分成小束的不同纤维组合；设计了一个喷嘴，将喷嘴安装在输出罗拉与五口环形喇叭口之间，对须条进行加捻。本发明在细纱过程中，将两种原料的须条均匀混合，再加捻形成纱线，从而缩短了并条的流程，节约了成本，提高了效率。

附图：